DODATEK K PD Č. 2 – ÚPRAVA ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ

ZEMNÍ PRÁCE:

Zemní práce spočívají v případě sanací podkladních vrstev, viz vzorové řezy.

Obnova vozovky: je uvažováno 50% plochy vozovky pouze odfrézování 120mm stávajícího asfaltu a 50% plochy kompletní konstrukce

Nové asfaltové souvrství v ploše 50%:

ACO 11+ PMB 45//80-65 (modifikovaný)	tl. 40mm

Spojovací postřik C60 BP4

ACP 22 (nemodifikovaný)			tl. 80mm

Infiltrační postřik C50 BP5

Nové asfaltové souvrství včetně sanace podkladních vrstev v ploše 50%:

ACO 11+ PMB 45//80-65 (modifikovaný)	tl. 40mm

Spojovací postřik C60 BP4

ACP 22 (nemodifikovaný)			tl. 80mm

Infiltrační postřik C50 BP5

SC						tl. 130mm

ŠD						tl. 250mm

AZ

V Chomutově,  10. 8. 2022