DODATEK K PD Č. 2 – ÚPRAVA ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ

**ZEMNÍ PRÁCE:**

Zemní práce spočívají v případě sanací podkladních vrstev, viz vzorové řezy.

Obnova vozovky: je uvažováno 50% plochy vozovky pouze odfrézování 120mm stávajícího asfaltu a 50% plochy kompletní konstrukce

Nové asfaltové souvrství v ploše 50%:

ACO 11+ PMB 45//80-65 (modifikovaný) tl. 40mm

Spojovací postřik C60 BP4

ACP 22 (nemodifikovaný) tl. 80mm

Infiltrační postřik C50 BP5

Nové asfaltové souvrství včetně sanace podkladních vrstev v ploše 50%:

ACO 11+ PMB 45//80-65 (modifikovaný) tl. 40mm

Spojovací postřik C60 BP4

ACP 22 (nemodifikovaný) tl. 80mm

Infiltrační postřik C50 BP5

SC tl. 130mm

ŠD tl. 250mm

AZ





***V Chomutově, 10. 8. 2022***