Příloha č. 1: MAPA DOKUMENTACE

POH2

POH1

VYSVĚTLIVKY:

průzkumný vrt s označením

Příloha č. 2

geologická

a fotografická dokumentace

průzkumných vrtů

Hora svatého šebestiána rybníky - pohraniční                   geologický průzkum

zpracoval: RNDr. Lumír Horčička

geologický profil vrtu POH 1 /pohraniční/

| Úkol: HSvŠ - Pohraniční |  |  | Datum provedení: 29. 4. 2020 | List mapy 1:50000: 01-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice: x – 981 567,98 |  |  | y – 818 822,09 | z – 814,33 |
| Způsob provedení: rotační jádrový |  |  | Typ soupravy: UGB 50 | Vrtmistr: Kadleček |
| Profiloval: Horčička |  |  | Vzorkař: Horčička | Zaměřil: Coufal |
| hloubka (m) | odběr vz. (m) | třída ČSN 73 1001 | popis zeminy |  |
| 0,10 |  | Y | Ostrohranné úlomky horniny (makadam) prolité asfaltovou směsí |  |
| 0,40 |  | Y | Podsyp – směs hnědošedé hlíny s kameny, ulehlá |  |
| 0,60 |  | Y | Násyp – ostrohranné úlomky rulové horniny přes 10 cm |  |
| 3,80 | 1,7-1,9 3,4-3,6 | Y- S4 SM – G3 G-F | Těleso hráze – navážky – písek hlinitý až štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, hnědošedý, silně slídnatý, s hojnými úlomky křemene a zvětralých zrn živců do 1 cm, vysoký podíl hnědé organické hmoty (rašeliny), tuhopevné konzistence |  |
| 5,00 | 4,5-4,7 | S5 SC | Písek jílovitý – eluvium ruly – namodrale šedý, silně slídnatý, drobnozrnný, hojné úlomky zrn křemene a živců do 1 – 1,5 cm, tuhopevné konzistence |  |

Sonda ukončena v hloubce:               5,00 m

Hladina podzemní vody naražená:    cca 2,40 – 2,60 m

Hladina podzemní vody ustálená:     30 min. po odvrtání 2,45 m, velmi slabý přítok do vrtu

| situace vrtu | 0 – 3 m |
| --- | --- |
| 3 – 5 m | detail materiálu hráze s podílem organické hmoty |

geologický profil vrtu POH 2 /pohraniční/

| Úkol: HSvŠ - Pohraniční |  |  | Datum provedení: 29. 4. 2020 | List mapy 1:50000: 01-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souřadnice: x – 981 518,01 |  |  | y – 818 794,60 | z – 814,98 |
| Způsob provedení: rotační jádrový |  |  | Typ soupravy: UGB 50 | Vrtmistr: Kadleček |
| Profiloval: Horčička |  |  | Vzorkař: Horčička | Zaměřil: Coufal |
| hloubka (m) | odběr vz. (m) | třída ČSN 73 1001 | popis zeminy |  |
| 0,10 |  | Y | Ostrohranné úlomky horniny (makadam) prolité asfaltovou směsí |  |
| 0,45 |  | Y | Podsyp – směs hnědošedé hlíny s kameny, ulehlá |  |
| 0,70 |  | Y | Násyp – ostrohranné úlomky rulové horniny přes 10 cm |  |
| 2,00 | 1,0-1,2 | Y- S4 SM | Těleso hráze – navážky – písek hlinitý, rezavě hnědý, silně slídnatý, s hojnými úlomky křemene a zvětralých zrn živců do 1 cm, vysoký podíl hnědé organické hmoty (rašeliny) rašeliny, tuhopevné konzistence |  |
| 4,10 | 2,8-3,0 | Y- S4 SM | Těleso hráze – navážky – písek hlinitý, nazelenale až namodrale šedý, silně slídnatý, s hojnými úlomky křemene a zvětralých zrn živců do 1 cm, vysoký podíl hnědé organické hmoty (rašeliny), měkké až kašovité konzistence |  |
| 5,00 |  | S5 SC | Písek jílovitý – eluvium ruly – namodrale šedý, silně slídnatý, drobnozrnný, hojné úlomky zrn křemene a živců do 1 – 1,5 cm, tuhopevné konzistence |  |

Sonda ukončena v hloubce:               5,00 m

Hladina podzemní vody naražená:    cca 2,30 m

Hladina podzemní vody ustálená:     30 min. po odvrtání sevřený stvol vrtu, nezměřeno

| 0 – 3 m | 3 – 5 m |
| --- | --- |

Příloha č. 3

Hora svatého šebestiána rybníky - pohraniční                   geologický průzkum

výsledky laboratorních zkoušek

geotechnika,

podzemní voda

provedl: Tomáš Ouřada – Geotechnický servis Praha

| MECHANIKA ZEMIN | 24.07.2020 |
| --- | --- |

## VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

| NÁZEV ÚKOLU: POHRANIČNÍ | ČÍSLO ÚKOLU: 20204357 |
| --- | --- |

| SONDAxsonx HLOUBKA [m] xhlx LAB. Č. xcvzx DRUH VZORKUxdvzx |  |  | POH 1 |  | POH 1 |  | POH 1 |  | POH 2 |  | POH 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,7 - 1,9 |  | 3,4 - 3,6 |  | 4,5 - 4,7 |  | 1,0 - 1,2 |  | 2,8 - 3,0 |  |
|  |  |  | 332 |  | 333 |  | 334 |  | 335 |  | 336 |  |
|  |  |  | POLOPORUŠ. |  | POLOPORUŠ. |  | POLOPORUŠ. |  | POLOPORUŠ. |  | POLOPORUŠ. |  |
| VLHKOST | x4x |  | 0,438 |  | 0,615 |  | 0,112 |  | 0,248 |  | 0,248 |  |
| MEZ TEKUTOSTI | [%]x12x |  | 41 |  | 44 |  | 29 |  | 34 |  | 34 |  |
| MEZ PLASTICITY | [%]x13x |  | 38 |  | 39 |  | 14 |  | 28 |  | 28 |  |
| INDEX PLASTICITY | [%]x14x |  | 3 |  | 5 |  | 15 |  | 6 |  | 6 |  |
| KLASIFIKACE ČSN EN 14688-2 x18x |  |  | saGr |  | grsiSa |  | grsiSa |  | siSa |  | siSa |  |
| KLASIFIKACE ČSN 73 1001 | x19x |  | G3 G-F |  | S4 SM |  | S5 SC |  | S4 SM |  | S4 SM |  |
| KLASIFIKACE ČSN 73 6133 | x26x |  | G3 G-F |  | S4 SM |  | S5 SC |  | S4 SM |  | S4 SM |  |
| KLASIFIKACE ČSN 75 2410 | x58x |  | G3 G-F |  | S4 SM |  | S5 SC |  | S4 SM |  | S4 SM |  |
| KONZISTENCE VYPOČTENÁ | x21x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDEX KONZISTENCE | x22x |  | -0,93 |  | -3,5 |  | 1,19 |  | 1,53 |  | 1,53 |  |
| INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY | x23x |  | 3,00 |  | 5,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |
| BARVA VZORKU | x24x |  | ČERNÁ |  | ČERNÁ |  | ŠEĎ STŘEDNÍ |  | ŠEĎ TMAVÁ |  | ŠEĎ TMAVÁ |  |
| TVAR ZRN | x27x |  | nestanoveno |  | nestanoveno |  | nestanoveno |  | nestanoveno |  | nestanoveno |  |
| TVAR ZRN | x28x |  | nestanoveno |  | nestanoveno |  | nestanoveno |  | nestanoveno |  | nestanoveno |  |

## Stanovení zrnitosti

| VZOREK | .001 | .002 | .004 | .007 | .02 | .063 | .125 | .25 | .5 | 1 | 2 | 4 |  | 8 | 16 | 32 | 63 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 23 | 31 | 42 | 55 | 63 |  | 73 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 333 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 21 | 29 | 39 | 56 | 72 | 79 |  | 85 | 92 | 94 | 100 | 100 |
| 334 | 5 | 5 | 7 | 10 | 21 | 28 | 33 | 40 | 50 | 62 | 76 | 89 |  | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 335 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | 25 | 31 | 41 | 52 | 63 | 75 |  | 88 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 336 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | 27 | 33 | 41 | 53 | 72 | 92 | 97 |  | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Filtrační součinitel (K)

| VZOREK | SONDA | HLOUBKA [ m ] | KONSTANTNÍ SPÁD [ m/s ] | CARMAN - KOZENY [ m/s ] |  | METODA U. S. BUREAU OF SOIL CLASSIFICATION (CH. MALLET J.PACQUANT) [ m/s ] | METODA PODLE HAZENA [ m/s ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 | POH 1 | 1,7 - 1,9 |  |  |  | 9,0000.10-5 | 2,7301.10-5 |
| 333 | POH 1 | 3,4 - 3,6 |  |  |  | 2,5000.10-5 | 6,8345.10-6 |
| 334 | POH 1 | 4,5 - 4,7 |  |  |  | 4,0000.10-7 | 4,9000.10-7 |
| 335 | POH 2 | 1,0 - 1,2 |  |  |  | 6,5000.10-6 | 2,8056.10-6 |
| 336 | POH 2 | 2,8 - 3,0 |  |  |  | 9,0000.10-7 | 9,2160.10-7 |

Příloha č. 4

výsledky laboratoirních zkoušek - ekologie

Hora svatého šebestiána rybníky - pohraniční                   geologický průzkum

zpracoval: ALS Czech Republic, s.r.o., Praha